## Общие требования к воде для гальванического производства по ГОСТ 9.314-90

| Параметры воды | Норма для категории |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Водородный показатель, единицы pH | 6,0-9,0 | 6,5-8,5 | 5,4-6,6 |
| Общая минерализация (сухой остаток), мг/л, не более | 100 | 400 | 5,0 |
| Жесткость общая, мг-экв/л | 7,0 | 6,0 | 0,35 |
| Мутность по стандартной шкале, мг/л, не более | 2,0 | 1,5 | - |
| Сульфаты, мг/л, не более | 500 | 50 | 0,5 |
| Хлориды, мг/л, не более | 350 | 35 | 0,02 |
| Нитраты, мг/л, не более | 45 | 15 | 0,2 |
| Фосфаты, мг/л, не более | 30 | 3,5 | 1,0 |
| Аммиак, мг/л, не более | 10 | 5 | 0,02 |
| Нефтепродукты, суммарно, мг/л, не более | 0,5 | 0,3 | - |
| Химическое потребление кислорода, мг/л, не более | 150 | 50 | - |
| Остаточный хлор, мг/л, не более | 1,7 | 1,7 |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/л, не более | 5 | 1 | - |
| Ионы тяжелых металлов, мг/л, не более | 15 | 5 | 0,4 |
| в том числе железо (Fe), мг/л, не более | 0,3 | 0,1 | 0,05 |
| в том числе медь (Cu), мг/л, не более | 1 | 0,3 | 0,02 |
| в том числе никель (Ni2+), мг/л, не более | 5 | 1 | - |
| в том числе цинк (Zn2+), мг/л, не более | 5 | 0,5 | - |
| в том числе хром (Cr3+), мг/л, не более | 5 | 0,5 | - |
| Удельная электропроводность, мкСм/см | 20 | 10 | 5 |