| №п/п | Наименование | Плотность | Размерно сть |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерно пшеничное Насыпная плотность | 1,08-1,44 780 | г/см3 кг/куб, м |
| 2 | Спирт: метиловый | 810 | кг/м3. |
| 3 | этиловый | 791 |  |
| 4 | Масло: оливковое | 920 |  |
| 5 | Сахар | 1,6 |  |
| 6 | молоко | 1,026-1,032(1,03) |  |
| 7 | Мясо гуся | 0,6 |  |
| 8 | Мясо курицы | 0,48 |  |
| 9 | Масло соевое | 0,9189-0,9225 |  |
| 10 | Масло подсолнечное | 0,913-0,919 |  |
| 11 | стекло | 2,5 | г/см3 |
| 12 | фарфор | 2,3. | г/см3 |
| 13 | Поролон | 12-25-30 | кг/м3 |
| 14 | Пробка | 220—260 |  |
| 15 | Пихта сибирская | 0,39 |  |
| 16 | Ель | 0,45 |  |
| 17 | Осина | 0,51 |  |
| 18 | Сосна | 0,52 |  |
| 19 | Береза | 0,65 |  |
| 20 | Лиственница | 0,66 |  |
| 21 | Кусковая древесина | 0,65 |  |
| 22 | керамзитовый гравий дробленный | 350-550 | кг/мЗ |
| 23 | Уголь древесный | 240 | г/дм3 |
| 24 |  |  |  |
| 25 | металлолом | 2,0-3,2 |  |
| 26 | Сталь | 7,85 | г/см3 |
| 27 | Чугун | 7,0 | г/см3 |
| 28 | Медный, железнорудный, свинцово-цинковый концентрат, серный колчедан, медно-никилиевая руда | 2,5-3,2 |  |
| 29 | Алюминий | 2700 |  |
| 30 | Висмут | 9780 |  |
| 31 | Железо: чистое | 7880 |  |
| 32 | сварное | 7850 |  |
| 33 | чугун | 7600 |  |
| 34 | сталь | 7700 |  |
| 35 | Золото | 19300 |  |
| 36 | Калий | 860 |  |
| 37 | Кальций | 1 540 |  |
| 38 | Магний | 1 740 |  |
| 39 | Марганец | 7410 |  |
| 40 | Медь | 8890 |  |
| 41 | Натрий | 9700 |  |
| 42 | Никель | 8800 |  |
| 43 | Олово | 7290 |  |
| 44 | Ртуть (тверд., — 39° С) | 14190 |  |
| 45 | Свинец | 11 340 |  |
| 46 | Серебро | 10500 |  |
| 47 | Цинк | 7 100 |  |
| 48 | Бронза | 8800—8900: |  |
| 49 | Латунь | 8400—8700 |  |
| 50 | (колокольная) | 8700 |  |
| 51 | (фосфористая) | 8800 |  |
| 52 | Магналий (магниево-алюминиевый сплав) | 2000—2500 |  |
| 53 | Манганин | 8500 |  |
| 54 | Инвар | 8000 |  |
| 55 | Константин | 8880 |  |
| 56 | вольфрам | 19,3 |  |
| 57 | Графит | 2,3-2,7 |  |
| 58 | Доломит | 2,8-2,9 |  |
| 59 | Дуралюмин | 2,6-2,9 Мг/м3) |  |
| 60 | платина | 21,5(Мг/м3) |  |
| 61 | Осмий | 22,6 Мг/м3) |  |
| 62 | Каучук | 0,9 |  |
| 63 | ПВХ (порошок) | 0,45-0,70 | г/см3 |
| 64 | Резина | 1,21-1,37 |  |
| 65 | Пластмасса | 0,92-1,54 |  |
| 66 | Полиэтилен высокого давления | 0,917-0,922 |  |
| 67 | Полиэтилен низкого давления | 0,958-0,964 |  |
| 68 | Полипропилен | 9,0 | кг/м3 |
| 69 | Целлофан | 0,96 |  |
| 70 | Фольга | 30-40 | г/м3 |
| 71 | картон. | 190-450 | г.кв.м. |
| 72 | Ацетон | 792 |  |
| 73 | Нефть | 0,82-0,92 |  |
| 74 | Бензин80 | 700-750 | кг/мЗ |
| 75 | 91 | 725-780 |  |
| 76 | 95 | 725-780 |  |
| 77 | 98 | 725-780 |  |
| 78 | Масла отработанные | 843-870-871-890 | кг/м3 |
| 79 | Керосин | 800 |  |
| 80 | смазочное | 900—920 |  |
| 81 | Скипидар | 870 |  |
| 82 | Бензин-растворитель | 0,770-0,795 | Мг/м3) |
| 83 | Силикатный дырчатый кирпич | 1200-1500(1,3) | кг/м2 |
| 84 | Силикатный Сплошной Кирпич | 1700-1900 | кг/м3 |
| 85 | Керамический Полнотелый кирпич | 1975-2225 | кг/м3 |
| 86 | Керамический Пустотелый кирпича | 1375 - 1625 | кг/м3 |
| 87 | Акрил | 1,4 | г/см3 |
| 88 | Навоз | 1020 | кг/мЗ |
| 89 | Уголь | 0,8-1,05 |  |
| 90 | антрацита | 0,8-1,05 | т/м3 |
| 91 | кокс |  |  |
| 92 | сахар-сырец |  |  |
| 93 | Песок, | 300-1000 |  |
| 94 | глинозем | 0,9-1,35 |  |
| 95 | L Глина | 1,8-2,6 |  |
| 96 | лёгкий или средний суглинок | 1,1 - 1,3 | г/см куб |
| 97 | тяжёлые" и кислые почвы | 1,5-18,8-2,0 | г/ см куб |
| 98 | камень | 1,5-2,2 |  |
| 99 | мрамор | 2,7 | г/см |
| 100 | гранит- | 2,6 | г/см . |
| 101 | Бетон | 1800-2300 |  |
| 102 | Керамзитобетон | 950-1000 |  |
| 103 | Золобетон | 1200-1500 |  |
| 104 | Шлакобетон | 950-1450 |  |
| 105 | Опилкобетон | 1000-1760 |  |
| 106 | Полистиролбетон | 1250 |  |
| 107 | щебень - в зависимости от фракции | 1,38-1,47 | г/смЗ |
| 108 | известняковый щебень | 1300-1500 | кг/куб.м. |
| 109 | Алмаз | 3500 |  |
| ПО | Лед (при 0° С) | 917 |  |
| 111 | Асбест | 2000—2800 |  |
| 112 | Парафин | 900—920 |  |
| ИЗ | Целлулоид | 1400 |  |
| 114 | Слюда | 2600-3200 |  |
| 115 | Эбонит | 1150 |  |
| 116 | Стекло | 2400-2800 |  |
| 117 | Плавленый кварц | 2100—2200 |  |
| 118 | водный раствор едкого кали КОН | 1,19-1,21 | г/см3. |
| 119 | калиево-литиевый | 1,15-1,127 |  |
| 120 | Электролит серный | 1,21-1,34 |  |
| 121 | Анилин | 1020 |  |
| 122 | Вода морская | 1025 |  |
| 123 | Глицерин | 1260 |  |
| 124 | воск | 0,9 |  |
| 125 | Эфир . | 736 |  |
| 126 | Этанол (40%; 100%) | 0,9377; 0,7936 | Мг/м3) |
| 127 | Водный раствор аммиака (10%; 26%) | 0,958; 0,904 | Мг/м3) |
| 128 | Соляная кислота (36%) | 1,179 | Мг/м3) |
| 129 | Азотная кислота (25%) | 1,147 | Мг/м3) |
| 130 | Серная кислота (95%) | 1,8335 | Мг/м3) |
| 131 | Диэтиловый эфир | 0,714 | Мг/м3) |
| 132 | Хлороформ | 1,49 | Мг/м3) |
| 133 | Масло: - вазелиновое | 0,8 | Мг/м3) |
| 134 | парафиновое | 0,9 | Мг/м3) |
| 135 | креозот (t=l 5 °С) | 1,1 | Мг/м3) |
| 136 | скипидарное | 0,9 | Мг/м3) |
| 137 | Сероуглерод (t=0°C) | 1,29 | Мг/м3) |